70碳化硅质量标准技术统一平台

- 范围

- 本标准规定了炼钢用70碳化硅的采购标准、让步接受条件及包装要求。

- 技术要求

- 2.1检验项目

- SiC、游离C、S、H2O、粒度

- 2.2检验标准

- SiC≥70%；游离C≤8%；H2O≤0.5%；S≤0.15%；粒度：小于0.5mm的比例≤5%；大于5mm的比例≤5%

- 2.3让步接受条件

- SiC≥65%；游离C≤13%；H2O≤1.5%；S≤0.2%；粒度：小于0.5mm的比例≤10%；大于5mm的比例≤10%

- 2.4不合格处理

- 1、65%≤SiC≤70%，每下降1.0%，合同价格降2%，SiC≤65%，退货，因故不能退货双倍处罚；

- 2、游离C＞8%，每增加1.0%，合同价格降2%，游离C＞13%退货，因故不能退货双倍处罚.

- 3、S%每超出范围0.01%，每吨分别考核单价的1%，

- 4、H2O每增加0.1%，合同价格降1%，，H2O＞1.5%，作退货处理，因故不能退货双倍处罚；

- 5、粒度超出扣吨位；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 3.包装要求

- 1、内小袋重量15±0.2KG。四层包装，做好防潮措，施吨袋包装外层和小袋包装外层为编织袋，吨袋包装内层和小袋包装内层为厚塑料膜，吨袋内膜必须扎口。塑料袋保证质量，不易刺破，起到防潮效果。包装袋上必须注明物资名称、生产厂家、包装重量、生产日期等信息。如包装重量发生变化，提前通知供货厂家并进行调整。大袋包装重量为1000公斤包装。包装袋供方不回收。

- 2、包装吨袋质量必须保证，如果因为吨袋质量问题导致在卸货过程中出现漏料、撒料的情况，全部责任由供方承担。

- 贮存

- 70碳化硅存放在公司合金库房。

- 数量：

- 70碳化硅每个月的使用量约140吨，6个月理论使用量840吨。

炼钢部

2022年6月7日