轻烧镁球质量标准技术统一平台

- 范围

- 本标准规定了炼钢轻烧镁球的采购标准、让步接受条件、不合格处理及送货要求。

- 技术要求

- 2.1检验项目

- MgO、SiO2、灼减、粒度

- 2.2检验标准

- MgO≥60%；SiO2≤5%；灼减15～32%；粒度5～50mm；小于5mm的比例≤5%（压迫力KN/个1.8～2.2）

- 2.3让步接受条件

- MgO≥57%；SiO2≤7.5%；灼减≤37%；粒度5～50mm；小于5mm的比例≤15%（压迫力KN/个1.8～2.2）

- 2.4不合格处理

- 1、MgO超出标准在让步范围内，每下降0.1%，合同价格降0.25%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 2、SiO2超出标准在让步范围内，每上升0.1%，合同价格降0.5%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 3、灼减超出标准在让步范围内，32%＜灼减＜35%间，每上升0.1%，降价0.3%；35%≤灼减≤37%间，每上升0.1%，合同价格降0.8%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 4、粒度超出标准在让步范围内，扣超出吨位1.5倍；超出让步退货或按超出吨位双倍扣吨。

- 3.送货要求

- 1、厂外设有仓库，按我方要求随时准备送货进厂，进厂卸货服从我方管理。

2、包装吨袋质量必须保证，如果因为吨袋质量问题导致在卸货过程中出现漏料、撒料的情况，全部责任由供方承担。包装袋上需有名称、厂家、重量、生产日期等信息。为便于叉车倒运，外包装袋，吊耳高度不得低于50cm。

- 卸货地点

- 轻烧镁球卸至炼钢部库房。